Инструкция по применению мастики ИЖОРА МБР-Г-90

Подготовка основания:
Очистить поверхность, на которую будет наноситься материал, от загрязнений (пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и пр.).
Металлические поверхности очистить от очагов ржавчины.
Ослабленные участки бетонных поверхностей удалить до неповрежденного бетона.
Удалить с поверхности все виды воды (наледь, иней, свободную воду) методом прогрева.
Обработать поверхность материалом "ИЖОРА"® грунтовка или праймером, приготовленным из мастики "ИЖОРА"® МБР-Г-90.

Средний расход
Cредний расход мастики"ИЖОРА" МБР-Г-90 при толщине слоя 2 мм составляет:
- 2-2,2 кг/м2.

Оборудование для разогрева:
Для разогрева мастики "ИЖОРА" МБР-Г-90 следует использовать автоматические котлы с опосредованным нагревом и температурным контролем.
Котлы должны быть оснащены устройством, позволяющим обеспечивать равномерное перемешивание материала.
В случаях, когда нет возможности использовать специальное оборудование для разогрева материалов, необходимо обратиться за консультацией к специалистам ЗАО "РАСТРО".

Разогрев:
Очистить материал от картонной и полиэтиленовой упаковки.
Разделить очищенный материал на несколько частей.
Загрузить разделенный на несколько частей материал в котел.
Разогреть материал до рабочей температуры 160-1800С.
Время от достижения материалом рабочей температуры до окончания его заливки не должно превышать 3 часа.

Категорически запрещается:

- разогрев материалов до кипения;

- прямой подогрев котлов и емкостей;

- разогрев в котлах с незакрытыми загрузочными люками;

- превышение температуры разогрева материалов;

- тушение загоревшегося материала водой.

В случае возгорания материала применять следующие средства пожаротушения:

- углекислотный огнетушитель;

- асбестовое полотно;

- кошма;

- специальные порошки.

Изоляционные работы:
После высыхания грунтовочного слоя нагретую до рабочей температуры мастику"ИЖОРА" МБР-Г-90 нанести на поверхность с помощью кисти, шпателя или специального инструмента слоем толщиной не менее 2 мм.
Для упрочнения мастичного покрытия нанесенный слой в горячем состоянии подвергается армированию согласно требованиям проекта.

Укладка под трамвайный рельс:
После высыхания грунтовочного слоя нагретую до рабочей температуры мастику "ИЖОРА" МБР-Г-90  наносить с помощью заливщика швов или вручную с использованием леек.
При отсутствии специальных заливщиков могут быть использованы несерийные приспособления, выпускаемые различными предприятиями.
Глубина заливки определяется согласно требованиям проекта.